东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程  A.0.4

监理实施细则

（砼工程）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

砼工程监理实施细则

一、工程概况：

1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

3、建设单位：苏州园区教育局

4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

- 9、建设规模：本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下车库(包含人防），占地面积约30000.07㎡，总建筑面积约34585.84㎡。其中1#教学楼地上5层，面积18060.09㎡，总高度21.3m；2#报告厅地上2层，面积2233.33㎡，总高度11M；3#食堂艺体楼地上4层，面积7368.60㎡，总高18M；4#门卫，地上1层，建筑高度2.95m；5#地下室(包含人防），地下一层，埋深4.8m，面积6915.27㎡；本工程建筑抗震设防烈度七度，本工程建筑结构安全等级一级，建筑耐火等级二级、5#楼地下室耐火等级1级。

- 二、编制依据

1、工程施工组织设计和监理规划、设计施工图、监理合同、施工合同、招投标文件

2、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

5、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

6、《地下工程防水技术规范》GBJ50108-2008

7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

8、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010

9、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008

10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006

11、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

12、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011

13、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011

- 施工程序及专业工程的特点：

1、砼工程施工程序：施工机具和水泥、砂、石等原材料检验 → 砼配合比试验、审定 → 搅拌砼 → 运输砼 → 浇筑 → 振捣成型 → 养护。

2、砼是以水泥、水、粗细骨料，有时掺入化学外加剂和矿物质混合料，按试验确定的配合比，经过均匀拌制，密实成型及养护硬化而成的人工石材。是建筑结构的重要组成部分。监理工程师的任务是督促承包单位按设计要求和施工规范规定的条件，认真组织砼的施工，确保砼工程的质量，若使用商品砼，应选择运距不太远、有生产许可证的商品砼站，根据施工要求提出在卸车地点的砼质量要求，并监督其执行。

3、本工程1#教学楼、2#报告厅、3#艺体楼、地下车库基础采用独立基础+筏板形式基础，本工程整体结构体系均为框架结构；垫层均为C15混凝土，±0.000以下基础结构部分、底板、承台、柱有地库为C35P6砼，无地库为C35砼，地下室外墙、无上部结构地下室顶板、水池砼等级均为C35 ，抗渗等级P6，后浇带采用微膨胀混凝土，抗渗等级为P6；1#教学楼1-2层柱为C35，二层以上柱为C30,梁、板均为C30；2#报告厅、3#艺体楼、4#门卫凝土柱、梁、板均为C30;本工程所使用的混凝土均为商品混凝土。

4、剪力墙、基础底板砼为防水砼，尽量采取整体浇注，保证连续性，避免留施工缝。

5、梁柱节点钢筋密集，容易产生蜂窝、麻面，做好技术交底工作。

6、砼采用商品砼，由一家单位供应，实行多点浇筑，这就要求商品砼公司的供应能力及设备保证到位，否则将给砼施工造成冷缝。

四、监理工作流程

熟悉图纸审查混凝土施工方案（监理工程师）

施工机具准备检查

（承包人、监理师）

原材料准备及检验

（承包人、监理师）

混凝土配合比试配审定（承包人、监理工程师）

返工（承包人）

隐　蔽　验　收

有无缺陷

提出缺陷修补方案（承包人）

签署中间验收证明（监理工程师）

进入下道工序（承包人）

审查修补方案（监理工程师）

混凝土缺陷修补（承包人）

签署混凝土浇筑令（监理工程师）

混凝土拌合、运输、浇筑、养护（承包人）

随机抽样、动

态控制、测坍

落度、制作试

块（承包人、

监理师

拆模申請（承包人）

混凝土质量检查（承包人、监理工程师）

签署拆模通知（监理工程师）

检查、验收

五、砼工程的监理工作控制目标值

| 主要 项目 | 质量标准 | 检验及认可 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验频率 | 检验方法 | 认可程序 |
| 原材料 | 混凝土使用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定，严格控制含氯化物的外加剂 | — | 检查出厂合格证或试验报告 | 监督承包单位取样，检查材料出厂合格证或试验报告，并结合现场检查。符合要求，监理工程师签字认可 |
| 混凝土 生产 | 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝的处理必须符合施工规范的规定 | 旁站监理 | 观察检查和检查施工记录 |  |
| 强度 | 混凝土强度必须符合《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107） | — | 检查标准养护龄期28d试块强度的试验报告 |  |
| 裂缝 | 对设计不允许有裂缝的结构，严禁出现裂缝；设计允许出现裂缝的结构其裂缝宽度必须符合设计要求 | — | 观察和用刻度放大镜检查 |  |
| 蜂窝 | 梁、柱上的一处不大于1000cm2累计不大于2000 cm2，基础、墙、板上的一处不大于2000 cm2，累计不大于4000 cm2 | 按梁、柱和独立基础的件数各抽查10%，但均不应少于3件；带形基础、圈梁每30~50m抽查1处（每处3~5m），但均不应少于3处，墙和板按有代表性的自然间抽查10%（礼堂、厂房等大间按两面三刀轴线划分1间），墙每4m左右高为一个检查层，每面为1处，板每间为1处，但均不应少于3 处 | 尺量外露石子面积及深度 | 承包单位自检，填写自检表。监理工程师检查，评定质量等级 |
| 孔洞 | 构件主要受力部位不允许，其它梁、柱上的一处不大于40cm2累计不大于80 cm2，基础、墙、板上的一处不大于100 cm2，累计不大于200 cm2（孔洞系指深度超过保护层厚度，但不超过截面尺寸1/3的缺陷） |  | 凿击孔洞周围松动石子；用尺量孔洞面积及深度 |  |
| 露筋 | 主筋不允许有露筋，其它梁、柱上的露筋长度一处不大于10cm累计不大于20 cm，基础、墙、板上的露筋长度一处不大于20 cm，累计不大于40 cm |  | 尺量钢筋外露长度 |  |
| 缝隙夹 渣层 | 构件主要受力部位不允许夹渣，梁、柱上的缝隙夹渣层长度和深度均不大于5cm；基础、板、墙的缝隙、夹渣层长度不大于20cm，深度不大于5cm |  | 凿去夹渣层，尺量缝隙长度和深度 |  |

六、监理工作要点、方法及措施

1、砼工程的监理工作控制要点

1.1、砼浇筑前的监理工作控制要点:

1）审核施工组织设计

根据工程的结构特点以及施工现场的具体条件，审查施工组织设计中有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施是否合理，其中应特别注意混凝土的生产、运输、浇筑顺序以及施工缝的设置；

2）对混凝土生产设备及施工机具进行检查

1.考察商品砼公司设备能否满足砼浇筑的需要；

2.原材料必须过磅，计量装置应校验准确；

3.混凝土的水平运输工具和垂直运输机械应满足混凝土浇筑数量的要求，运行应可靠；

4.振捣棒（器）性能更可靠。

3）对原料的监理

1.不得使用含有有害矿物质的骨料，避免发生碱骨料反应；

2.散装水泥要按品种分贮存，袋装水泥要存放在离地面300mm以上的木櫊板上，按品种分批存放；其堆放高度不宜太高，入库、出库要详细记录品种和时间，并要采取有效措施，避免受潮结块；

3.砂、石要按品种、规格分别存放在不积水的平地上，拌制混凝土用水，应符合相应的标准。

4）审查混凝土配合比

根据结构设计对混凝土强度、耐久性、抗渗性的要求，在监理工程师的参与下，对选定并已进场的原材料取样，通过试配确定混凝土配合比；

5)签署混凝土浇筑令

针对本工程的基础和环境特点，落实监理人员严格控制地下防水和砼保护层厚度，确认合格，达到设计要求,监理工程师在钢筋工程、模板工程、水电工程以及混凝土浇筑准备验收等方面认可后，签署混凝土浇筑令，同意施工单位开始浇筑。

1.2、砼浇筑的监理工作控制要点:

1)对模板、支架、钢筋、预埋铁件的质量、数量、位置应逐一检查并作好记录；

2)与混凝土直接接触的模板、地基土、应清除其上面的杂物，地基基土应有排水和防水措施，模板中的缝隙和空洞应堵严；

3)混凝土自由倾落高度不应超过2m；

4)根据工程需要和气候条件等特点，应准备好抽水设备以及防雨、防暑、防寒等物品；

5)混凝土浇筑应分层连续进行，每层浇筑厚度应根据工程结构特点、配筋情况、捣实方法而定，不得超过下表的规定；

混凝土浇筑层厚度（mm）

| 项 次 | 捣实混凝土方法 | 浇筑层高度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 插入式振捣 | 振捣器作用部分高度的1.25倍 |
| 2 | 表面振动 | 200 |

6）浇筑混凝土应连续进行，如必须间隔，其间隔时间应尽可能缩短，并应在其前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕；间隔的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，并不得超过表的规定，超过规定时间必须设置施工缝；

7）浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析，混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时其自由倾落高度一般不宜超过2m；在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、斜槽溜管等下料；

8）拌制混凝土所用水泥、粗（细）骨料和外加剂等均必须符合有关技术标准规定，使用前必须严格审核所选用材料出厂合格证书和试验报告，合格后方可使用；不同种类的水泥不准混用；胶结材料粗（细）骨料中有害物质含量及粒径必须符合国家有关技术标准和规范规定；

9）混凝土必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制，配制混凝土要检查两次配料的精度，对水泥、外加剂溶液及外掺混合材料的计量误差为±3%；

10）因为运输时间的长短对混凝土的浇筑及浇筑后凝结的快慢有直接影响，因此，必须严格控制，如有离析现象，必须在浇筑前进行两次搅拌；

11）混凝土浇筑和振捣质量，浇筑混凝土前，在对模板位置、尺寸、垂直度以及支撑系统进行检查的同时，应把模板的缝隙和孔洞堵塞严密；如果是钢筋混凝土，还要核对钢筋的种类、规格、数量、位置、接头以及预埋件的数量，确认准确无误后，把模板上的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污等清除干净，并在模板上浇水湿润，做好隐蔽工程验收记录后，方可浇筑混凝土，浇筑混凝土时，应控制混凝土下落的自由高度、分层浇灌的间隔时间；

12）构件断面、轴线尺寸不符合设计要求的质量通病，易产生在现浇混凝土梁、柱节点处，主要缺陷是缩颈和轴线位移。

1.3、砼养护的监理工作控制要点：

1）覆盖与浇水

在混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水（拌制用水），使混凝土保持足够的湿润状态。

2）浇水养护日期

其养护日期不得少于7d，掺用缓凝型外加剂及抗渗要求的混凝土，不得不少14d（平均气温低于5ºC时，不得浇水）；

1.4、混凝土拆模的监理工作控制要点：

混凝土结构浇筑后，达到一定强度，经监理工程师批准后方可拆模。模板拆卸日期，应按所浇筑混凝土特点部位和混凝土所达到的强度来确定，并要求施工方提供强度报告。

1）承重的侧面模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏，方可拆除；

2）承重的模板应在混凝土达到下列强度以后，方能拆除（按设计标号的百分率计）：

a、

板跨度为2m及小于2m    50%

板跨度为2－8m     70%

梁跨度为8m及小于8m    70%

承重结构跨度大于8m    100%

b、

悬臂梁和悬臂板均为     100%

3）钢筋混凝土结构如果在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载，应经过计算，复核结构在实际荷载作用下的强度；

4）已拆模的结构，应在混凝土达到设计强度后，才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用，其上严禁堆放过量的建筑材料。

2、砼工程的监理工作方法及措施

| 分项工程名称 | 质量控制点 | 监理工作方法 | 监理工作控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砼 工 程 | 砼表面 蜂窝孔洞 | 观察、尺量检查 | 1）防止运输过程中漏浆、离析 2）采用合适的浇筑顺序和方法、控制自由下落高度不超过2m 3）采用正确的振捣方法，防止漏振和过渡振捣 4）随时检查模板及支撑的变形情况，发现问题及时处理，尤应防漏浆 5）控制砼骨料直径不得超过钢筋最小净距的3/4 |
|  | 露筋 | 尺量 | 1）检查钢筋位置及固定方法，检查保护层厚度 2）不准踩踏钢筋，不得用振动棒碰撞钢筋位移 |
|  | 表面平整 | 2m靠尺检查 塞尺 | 1）控制浇筑标高准，在模板四周弹线，中间用钢筋做成简易工具测量浇筑高度 2）随时检查模板的变形情况 3）不准过早上人或堆放施工重物 |
|  | 几何尺寸 | 尺量 | 1）浇筑前先检查模板的几何尺寸 2）拆模时间不宜过早，防止缺角掉棱 |
|  | 水泥 | 检查出厂合格证及试验报告、观察 | 1）同品种、同标号，但不超过400T为一批取样送检 2）加强水泥贮存保管工作 |
|  | 石子 | 检查试验报告及观察 | 1）严格按照砼配合比规定的石子大小采购进场 2）加强现场管理，防止泥土混杂 |
|  | 砂 | 审查试验报告及观察 | 1）控制颗粒级配、含泥量、有害杂质含量在规范允许范围 2）防止泥砂混杂 |
|  | 砼和易性 | 观察、检查及 按国家标准 | 1）控制水泥标号与砼强度等级之间的合理比值、严格遵守施工规范规定的最大水灰比及最小水泥用量 2）严格按试配施工 3）测量拌制地点和浇筑处坍落度 |
|  | 施工缝 | 尺量、观察 | 1）按图施工，对不准留施工缝处，应采取相应的技术措施 2）执行施工规范关于施工缝留置位置的规定，以及施工缝处理的要求 |
|  | 砼强度 | 检查试块、 试压报告 | 1）控制砼施工工艺中各个环节的质量 2）试块标准养护 |